Top-Kett

Всепогодная высокотехнологичная смазка для цепи

- Описание изделия:	BRUNOX® Top-Kett® - это всепогодная высокотехнологичная смазка, разработанная специально для велосипедов и мотоциклов.

- Эффект:	BRUNOX® Top-Kett® образует однородную прозрачную, компактную смазочную пленку, которая не высыхает. Выдерживает высокую нагрузку давлением, грязью и влагой.

Гарантирует длительные интервалы между смазками, плавное ведение цепи, легкое переключение передач и снижение износа цепи.

Благодаря своим стойким к давлению свойствам, BRUNOX® Top-Kett® обеспечивает длительную защиту от коррозии при любых погодных условиях на срок до 6 месяцев.

- Область применения:	BRUNOX® Top-Kett® используется для цепей в двухколесном секторе:

велосипед, велосипед с электрическим двигателем и мотоцикл, которые требуют постоянной, надежной и всепогодной смазки цепей.

- Применение:	Поскольку он является тиксотропным, BRUNOX® Top-Kett® необходимо энергично встряхнуть перед использованием. Его наносят на цепь, направляющую цепи, переключатели или шариковые подшипники, предварительно очищенные* с использованием BRUNOX® Turbo-Spray®.

Избыток материала можно удалить тонкой тканью.

* Если поверхность слегка влажная, она должна быть предварительно обработана с помощью BRUNOX® Turbo-Spray® .

Распылить его во все укромные уголки и трещины, чтобы изгнать влагу; вода просто стечет. Затем с помощью ткани вытереть покрытие BRUNOX® Turbo-Spray® и нанести BRUNOX® Top-Kett®.

- Экспертное заключение:	- Оценка теста:	«ОЧЕНЬ ХОРОШО»

2/2010 | 4/2016

велосипед, DAS MOUNTAINBIKE MAGAZIN

- Объемы тары:	Спрэй аэрозоль: 100 мл

Флакон-капельница: 100 мл

- Технические данные:	Внешний вид: 	Оливково-желтоватый, тиксотропный

Плотность (при 20 °C): 	Аэрозоль:		0,85 ± 0,02 г/cм3

Основной объем:	0,85 ± 0,02 г/cм3

Динамическая вязкость	Основной объем:	85 МПа,

(при 20 °C): 	Аэрозоль:		83 МПа

Температура возгорания:	Аэрозоль:		< 0°C

Основной объем:	51°C

Термостойкость:	от - 41 °C до 100 °C в долгосрочной перспективе

Пластичность: 	прибл. 40 м2/л для покрытия толщиной 5 мкм

Top-Kett

Всепогодная высокотехнологичная смазка для цепи

BRUNOX AG, Tunnelstrasse 6, CH – 8732 Neuhaus/SG,

BRUNOX Korrosionsschutz GmbH, Postfach 100127, DE – 85001 Ingolstadt

Информация, содержащаяся в этой публикации, основана на наших текущих знаниях и опыте. Здесь не обойтись без обработки данных собственного тестирования из-за многих факторов, которые могут повлиять на использование и применение нашего продукта. Никакая часть данной публикации не может использоваться электронным способом, вручную или быть скопирована, воспроизведена, передана или сохранена, без предварительного разрешения BRUNOX AG / GmbH. Этот технический паспорт и его содержимое («информация») являются собственностью компании BRUNOX AG / GmbH. Лицензии не предоставляются; эта информация предназначена исключительно для информационных целей в связи с соответствующим продуктом. Права интеллектуальной собственности принадлежат BRUNOX AG / GmbH. Информация может быть изменена без уведомления и заменяет все ранее предоставленные технические паспорта. BRUNOX AG / GmbH не несет никакой ответственности за правильность или полноту и не несет никакой ответственности за любой материальный или нематериальный ущерб, вызванный использованием или неиспользованием представленной информации, или использованием неправильной или неполной информации. Обработчики должны самостоятельно проверить информацию и продукты для своих целей. Они не должны делать никаких предположений относительно потребительских свойств на основании включенной или исключенной информации. Ответственность за утрату или повреждение в результате любого применения информации для принятия решения или ее использования (включая ответственность в результате небрежности или в случаях, когда BRUNOX AG/GmbH знала о возможности причинения ущерба). Ответственность BRUNOX AG / GmbH остается неизменной в случае смерти или телесного повреждения в результате небрежности.

BRUNOX® является торговой маркой BRUNOX AG Швейцария.